____________________________________________________________________________________________________________

Nome 									               Registro Acadêmico

Gabrielle Júlia Andrade da Silva

____________________________________________________________________________________________________________

Nome 									               Registro Acadêmico

Eduardo Miranda da Silva

____________________________________________________________________________________________________________

Nome 									               Registro Acadêmico

Carina Tavares Clariano

____________________________________________________________________________________________________________

Nome 									               Registro Acadêmico

Relatório de Projeto

- Resumo:

Este trabalho apresenta a análise experimental de 14 corpos de prova cilíndricos em ácido polilático (PLA), produzidos por impressão 3D via Fused Deposition Modeling (FDM). O objetivo foi avaliar a qualidade estrutural, homogeneidade e resistência mecânica das amostras com base em parâmetros como altura, diâmetro, massa, densidade e resistência à compressão.

Foram utilizadas análises estatísticas, com gráficos boxplot gerados em Python, para identificar e excluir outliers. Quatro amostras passaram por tratamento térmico, visando investigar alterações nas propriedades do material. A área apresentou maior correlação com a resistência, enquanto falhas internas indicaram problemas de preenchimento durante a impressão, evidenciando a necessidade de calibragem adequada.

Palavras-chave: PLA, impressão 3D, FDM, resistência mecânica, análise estatística, tratamento térmico.

- Introdução:

O presente trabalho tem como propósito a análise de corpos de prova confeccionados em ácido polilático (PLA), um polímero termoplástico amplamente empregado na manufatura aditiva, especialmente na impressão 3D por deposição de material fundido (FDM). Os corpos foram gerados por meio de impressão 3D, e sua caracterização será realizada com base em parâmetros físicos como altura, diâmetro e densidade.

- Objetivos:

Neste projeto, foram realizadas análises experimentais com o objetivo de identificar, entre 14 corpos de prova cilíndricos em PLA, com aproximadamente 20 cm de altura, a presença de eventuais defeitos decorrentes de preenchimento inadequado durante o processo de impressão 3D. Buscou-se quantificar e caracterizar as amostras comprometidas estruturalmente. Além disso, o estudo visou determinar quais parâmetros físicos apresentaram maior influência sobre a resistência mecânica das amostras.

Adicionalmente, quatro das catorze amostras foram submetidas a tratamento térmico, com o intuito de avaliar as alterações provocadas no material em decorrência desse processo, bem como os efeitos resultantes na obtenção e interpretação dos dados mecânicos.

- Procedimento Experimental:

Foram utilizadas amostras previamente definidas, sobre as quais foram realizadas medições dos seguintes parâmetros físicos: diâmetro, altura, massa e resistência. Os dados obtidos foram organizados em uma planilha e salvamos o arquivo em formato “csv”, para permitir comparações entre as amostras. A resistência dos corpos de prova foi avaliada por meio de ensaios específicos.
Com o objetivo de identificar e remover os outliers, foram gerados gráficos do tipo boxplot, utilizando as bibliotecas “Numpy” e “Matplot.pyplot ” de Python para as seguintes variáveis: densidade e resistência.

- Resultados e discussões:

Após a coleta dos dados mencionados, foram elaborados boxplots das variáveis densidade e resistência. A análise gráfica permitiu identificar diferenças significativas entre os dados, bem como a presença de outliers nas amostras apresentadas.

A seguir, são apresentadas imagens das amostras que foram quebradas após a realização das análises descritas anteriormente. Dentre elas, duas amostras com estruturas vazadas foram identificadas como outliers, enquanto uma terceira foi intencionalmente rompida com o objetivo de possibilitar uma comparação entre as estruturas.

Com o objetivo de identificar qual dos parâmetros coletados exerce maior influência sobre a resistência mecânica das amostras, foram elaborados gráficos de dispersão relacionando a resistência com a área e densidade (parâmetros que foram mais visíveis a diferença). A análise dos resultados revelou uma tendência de crescimento entre a resistência e a área, indicando que esta variável apresenta a maior correlação positiva.

Após a análise comparativa da resistência mecânica entre as amostras submetidas ao tratamento térmico e as amostras não tratadas, observou-se que as amostras temperadas apresentaram resistência significativamente superior, com uma diferença média de aproximadamente 33%.

6.Conclusões:

Após discussões baseadas nos gráficos obtidos, podemos chegar a conclusão de que sim, havia outlier, mas não apenas um e sim duas peças que estavam distorcendo os dados e consequentemente os gráficos, vários dos parâmetros apontavam para as peças de ID 353 e 265, por exemplo, serem as que apresentavam menor densidade e resistência. Com base no gráfico de dispersão, concluímos que a área influencia e muito quando o assunto é resistência da peça, logo quanto maior a área do plástico, a resistência tende a ser maior. Outro dos nossos objetivos foi descobrir se as amostras submetidas ao tratamento de calor realmente apresentavam maior resistência e através dos gráficos de boxplot, observamos que o tratamento realmente faz uma diferença, é possível observar uma melhora de 33% na resistência.

7.Anexos:

Os códigos que utilizamos estarão anexados junto ao arquivo do relatório